	Диаметр без изоляции, мм
	Сечение меди, мм²
	Сопротив-ление 1м при 20ºС, Ом
	Допустимая нагрузка при плотности тока 2А/мм²
	Диаметр с изоляцией, мм
	Вес 100м с изоляцией, гр

	0,03
	0,0007
	24,704
	0,0014
	0,045
	0,8

	0,04
	0,0013
	13,92
	0,0026
	0,055
	1,3

	0,05
	0,002
	9,29
	0,004
	0,065
	1,9

	0,06
	0,0028
	6,44
	0,0057
	0,075
	2,7

	0,07
	0,0039
	4,73
	0,0077
	0,085
	3,6

	0,08
	0,005
	3,63
	0,0101
	0,095
	4,7

	0,09
	0,0064
	2,86
	0,0127
	0,105
	5,9

	0,1
	0,0079
	2,23
	0,0157
	0,12
	7,3

	0,11
	0,0095
	1,85
	0,019
	0,13
	8,8

	0,12
	0,0113
	1,55
	0,0226
	0,14
	10,4

	0,13
	0,0133
	1,32
	0,0266
	0,15
	12,2

	0,14
	0,0154
	1,14
	0,0308
	0,16
	14,1

	0,15
	0,0177
	0,99
	0,0354
	0,17
	16,2

	0,16
	0,0201
	0,873
	0,0402
	0,18
	18,4

	0,17
	0,0227
	0,773
	0,0454
	0,19
	20,8

	0,18
	0,0255
	0,688
	0,051
	0,2
	23,3

	0,19
	0,0284
	0,618
	0,0568
	0,21
	25,9

	0,2
	0,0314
	0,558
	0,0628
	0,225
	28,7

	0,21
	0,0346
	0,507
	0,0692
	0,235
	31,6

	0,23
	0,0416
	0,423
	0,0832
	0,255
	37,8

	0,25
	0,0491
	0,357
	0,0982
	0,275
	44,6

	0,27
	0,0573
	0,306
	0,115
	0,31
	52,2

	0,29
	0,0661
	0,2бб
	0,132
	0,33
	60,1

	0,31
	0,0755
	0,233
	0,151
	0,35
	68,9

	0,33
	0,0855
	0,205
	0,171
	0,37
	78

	0,35
	0,0962
	0,182
	0,192
	0,39
	87,6

	0,38
	0,1134
	0,155
	0,226
	0,42
	103

	0,41
	0,132
	0,133
	0,264
	0,45
	120

	0,44
	0,1521
	0,115
	0,304
	0,49
	138

	0,47
	0,1735
	0,101
	0,346
	0,52
	157

	0,49
	0,1885
	0,0931
	0,378
	0,54
	171

	0,51
	0,2043
	0,0859
	0,408
	0,56
	185

	0,53
	0,2206
	0,0795
	0,441
	0,58
	200

	0,55
	0,2376
	0,0737
	0,476
	0,6
	216

	0,57
	0,2552
	0,0687
	0,51
	0,62
	230

	0,59
	0,2734
	0,0641
	0,547
	0,64
	248

	0,62
	0,3019
	0,058
	0,604
	0,67
	273

	0,64
	0,3217
	0,0545
	0,644
	0,69
	291

	0,67
	0,3526
	0,0497
	0,705
	0,72
	319

	0,69
	0,3739
	0,0469
	0,748
	0,74
	338

	0,72
	0,4072
	0,043
	0,814
	0,78
	367

	0,74
	0,4301
	0,0407
	0,86
	0,8
	390

	0,77
	0,4657
	0,0376
	0,93
	0,83
	421

	0,8
	0,5027
	0,0348
	1,005
	0,86
	455

	0,83
	0,5411
	0,0324
	1,082
	0,89
	489

	0.86
	0,5809
	0,0301
	1,16
	0,92
	525

	0,9
	0,6362
	0,0275
	1,27
	0,96
	574

	0,93
	0,6793
	0,0258
	1,36
	0,99
	613

	0,96
	0,7238
	0,0242
	1,45
	1,02
	653

	1
	0,7854
	0,0224
	1,57
	1,07
	710

	1,04
	0,8495
	0,0206
	1,7
	1,12
	764

	1,08
	0,9161
	0,0191
	1,83
	1,16
	827

	1,12
	0,9852
	0,0178
	1,97
	1,2
	886

	1,16
	1,057
	0,0166
	2,114
	1,24
	953

	1,2
	1,131
	0,0155
	2,26
	1,28
	1020

	1,25
	1,227
	0,0143
	2,45
	1,33
	1110

	1,3
	1,327
	0,0132
	2,654
	1,38
	1190

	1,35
	1,431
	0,0123
	2,86
	1,43
	1290

	1,4
	1,539
	0,0113
	3,078
	1,48
	1390

	1,45
	1,651
	0,0106
	3,3
	1,53
	1490

	1,5
	1,767
	0,0098
	3,534
	1,58
	1590

	1,56
	1,911
	0,0092
	3,822
	1,64
	1720

	1,62
	2,061
	0,0085
	4,122
	1,71
	1850

	1,68
	2,217
	0,0079
	4,433
	1,77
	1990

	1,74
	2,378
	0,0074
	4,756
	1,83
	2140

	1,81
	2,573
	0,0068
	5,146
	1,9
	2310

	1,88
	2,777
	0,0063
	5,555
	1,97
	2490

	1,95
	2,987
	0,0059
	5,98
	2,04
	2680

	2,02
	3,205
	0,0055
	6,409
	2,12
	2890

	2,1
	3,464
	0,0051
	6,92
	2,2
	3110

	2,26
	4,012
	0,0044
	8,023
	2,36
	3620

	2,44
	4,676
	0,0037
	9,352
	2,54
	4220


